BOA-H/HE/HV/HEV

Kurztext:

metallisch dichtendes Absperrventil mit 2-wandigem Faltenbalg, Durchgangsform,

Flanschausführung Baulänge EN 558/1,

DN 10 - 40 Gehäuse aus 1.0460 (P 250 GH), DN 50 - 350 aus 1.0619+N (GP 240 GH+N)

Schweißendenausführung Baulänge EN 12982/64

DN 10 - 50 Gehäuse aus 1.0460 (P 250 GH), DN 65 - 350 aus 1.0619+N (GP 240 GH+N)

Hersteller/Typ: KSB/BOA-H/HE, BOA-HV/HEV

Druckstufe:	PN 25/40

Nennweite:	DN 10 - 200 Typ BOA-H/HE

DN 250 - 350 Typ BOA-HV/HEV, mit Bügeldeckel und nichtdrehender Spindel

Langtext:

metallisch dichtendes Absperrventil mit Faltenbalg, wartungsfrei,

Flanschausführung Baulänge DIN EN 558/1,

DN 10 - 40 Gehäuse aus 1.0460 (P 250 GH), DN 50 - 350 aus 1.0619+N (GP 240 GH+N)

Schweißendenausführung Baulänge EN 12982/64

DN 10 - 50 Gehäuse aus 1.0460 (P 250 GH), DN 65 - 350 aus 1.0619+N (GP 240 GH+N),

-10 bis +450°C, Durchgangsform mit geradem Oberteil, drehende Spindel aus 1.4021 mit Rückdichtung, Deckeldichtung außen und innen gekammert, mit Handrad, Spindelabdichtung mit 2-wandigem Faltenbalg aus 1.4571 und Sicherheitsstopfbuchse, buntmetallfrei. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie. Einsetzbar gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zonen 1 und 21) und Kategorie 3 (Zone 2 und 22).

Hersteller/Typ: KSB/BOA-H/HE, BOA-HV/HEV

Druckstufe: 	PN 25/40

Nennweite:	DN 10 - 200 Typ BOA-H/HE

DN 250 - 350 Typ BOA-HV/HEV, mit Bügeldeckel und nichtdrehender Spindel

Varianten:

mit Drosselkegel

oder

mit Entlastungskegel

oder

mit Stellungsanzeige

oder

Stiftschrauben und Muttern in A4-70 (kaltzähe Ausführung)

oder

mit Kappe

oder

Öl- und Fettfrei

oder

andere Flanschbearbeitung bzw. Schweißendenbearbeitung

Ausschreibungstext BOA-H/HE/HV/HEV

7150.524/02-DE

Technische Änderungen vorbehalten

19.04.2021