NORI 40 ZYLB/ZYSB

Texte succinct :

Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité métallique avec soufflet d'étanchéité à double paroi, à siège incliné, à brides ou à embouts à souder, corps en acier moulé 1.0619+N (GP 240 GH+N), dimension face-à-face selon DIN EN 558-1/1 (brides) ou EN 12982 (embouts à souder).

Marque / type :		KSB/NORI 40 ZYLB/ZYSB

Pression nominale :	PN 25/40

Diamètre nominal :	DN 15 - 300

Texte descriptif :

Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité métallique avec soufflet d'étanchéité à double paroi, sans maintenance, à siège incliné, à brides ou à embouts à souder, avec corps en acier moulé 1.0619+N (GP 240 GH+N), dimension face-à-face selon DIN EN 558-1/1 (brides) ou EN 12982 (embouts à souder), -10 °C à 450°C, en standard avec indicateur de position, dispositif de blocage et limiteur de course, avec cône de réglage jusqu'à DN 100, avec soufflet d'étanchéité à double paroi en 1.4571 et presse-étoupe de sécurité, cône remplaçable, tige non tournante en 1.4021, siège renforcé par apport de métal dur, joint de chapeau à double emboîtement, revêtement extérieur résistant aux températures élevées (gris d'aluminium), exempt d'alliage cuivreux. Conception, fabrication, contrôle et marquage selon la Directive Équipement sous pression. Utilisation possible en atmosphère explosible groupe II, catégorie 2 (zones 1 et 21) et catégorie 3 (zones 2 et 22) suivant ATEX 2014/34/UE.

Marque / type :		KSB/NORI 40 ZYLB/ZYSB

Pression nominale :	PN 25/40

Diamètre nominal :	DN 15 - 300

Variantes :

avec cône de réglage à partir de DN 125

ou

avec cône de décharge à partir de DN 125

ou

avec goujons et écrous en A4-70 (version tenace à froid-30°C)

ou

avec contacteur(s) de fin de course

ou

autres versions d'usinage des brides ou des embouts à souder

Texte descriptif NORI 40 ZYLB/ZXSB

7160.521/01-FR
Sous réserve de modifications techniques

19.04.2021